Цемент композитный светоотверждаемый адгезивный для фиксации ретейнеров - High-Q-Bond Light Cure Retainer Kit,

в наборе:

- HQB Light Cure Retainer цемент в шприцах, 1.2 мл 	-  2 шт.;

- Q-Etch Ortho гель для травления в шприцах, 1.2 мл	-  2 шт.;

- Наконечники  смесительные				-  8 шт.

ИНСТРУКЦИЯ

- Очистите поверхность зубов, предназначенную для работы, используя резиновую чашечку или щеточку, с помощью обычной (не содержащей фтора) пемзы и воды.

- Промойте и высушите.

- Нанесите протравочный гель Q-ETCH или любой другой гель, содержащий 36-38% фосфорной кислоты на поверхность на 20 сек. Промойте  и  высушите струёй воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовленные поверхности должны быть влажными. Обезвоженная или пересушенная поверхность эмали негативно повлияет на силу сцепления.

- Изолируйте обработанные поверхности.

- Установите ретейнер на зубе и введите с помощью шприца цемент High-Q-Bond Light Cure Retainer прямо на шину и на соседние поверхности зуба.

- Окончательная регулировка ретейнера должна быть проведена до того момента, когда цемент начнет полимеризоваться при воздействии окружающего света (примерно 60 сек).

- Материал High-Q-Bond Light Cure Retainer может удален ватным шариком до того момента, когда он начнет затвердевать или скейлером после затвердевания. Ярко-оранжевый цвет незатвердевшего материала поможет вам идентифицировать его.

- Проведите полимеризацию  каждой поверхности зуба при помощи полимеризационной лампы  в течение 20 секунд. (Полимеризацию высокомощными лампами требуется проводить в течение 10 секунд).

- После полимеризации фотохроматические компоненты цемента High-Q-Bond Light Cure Retainer изменят цвет с ярко-оранжевого на белый. Что позволит вам определить полное затвердевание материала.

СВОЙСТВА

Предназначен для легкой фиксации ретейнера к поверхности зуба.

Технология фотохроматизма.  После полимеризации цемент High-Q-Bond Light Cure Retainer изменит свой цвет с ярко-оранжевого на белый.

Содержит освобождаемый фторид.

Содержит активатор адгезии  4-Мета, для прочной, надежной химической связи с зубом, металлическими и фарфоровыми поверхностями.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Охлаждение увеличивает вязкость, что делает более трудным нанесение материала из шприца, а также увеличит время затвердевания.

Содержит полимеризуемые мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у восприимчивых лиц. Тщательно промыть водой с мылом после контакта.

Если замечается реакция на коже, или если существует аллергии на метакрилатные смолы, прекратите использование.