Цемент композитный светоотверждаемый адгезивный для крепления брекетов –  High-Q-Bond Light Cure Adhesive Bracket Kit, в наборах:

1. Набор High-Q-Bond Light Cure Adhesive Bracket Kit в шприцах в составе:

- HQB Bracket Primer праймер  во флаконе, 6 мл		-   1 шт.;

- HQB Bracket Adhesive адгезив в шприцах, 4 гр		-   4 шт.;

- Q-Etch Ortho гель для травления  в шприцах, 1.2 мл	-   2 шт.;

- Наконечники аппликационные 				-  20 шт.;

- Микроаппликаторы						-  25 шт.;

- Блокнот для замешивания					-    1 шт.

2. Набор High-Q-Bond Light Cure Adhesive Bracket Kit в компьюлах в составе:

- HQB Bracket Primer праймер во флаконе, 6 мл	 	-   1 шт.;

- Q-Etch Ortho гель для травления в шприцах, 1.2 мл	-   2 шт.;

- HQB Bracket Adhesive компьюлы с адгезивом, 0.4 гр 	- 40 шт.;

- Диспенсер компьюлы					-   1 шт.;

- Наконечники аппликационные				- 20 шт.;

- Микроаппликаторы						- 25 шт.;

- Блокнот для замешивания					-   1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ

  - Очистите поверхность зубов, предназначенную для работы, используя резиновую чашечку или щеточку, с помощью обычной (не содержащей фтора) пемзы и воды.

  - Промойте и высушите.

  - Нанесите протравочный гель Q-ETCH или любой другой гель, содержащий 36-38% фосфорной кислоты на поверхность на 20 сек. Протравка может быть нанесена с помощью легких постукивающих движений. Не растирайте протравку по эмали. Промойте  и  высушите струёй воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовленные поверхности должны быть влажными. Обезвоженная или пересушенная поверхность эмали негативно повлияет на силу сцепления.

  - Изолируйте обработанные поверхности.

  - Нанесите тонкий равномерный слой праймера HQB Bracket Primer на поверхность эмали. Аккуратно распределите праймер сжатым воздухом! Не смывать! При желании, используя обычную полимеризационную лампу, полимеризовать праймер. Полимеризация  праймера не является обязательной. Загрунтованная  поверхность должна быть глянцевой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не удаляйте праймер мощным отсосом!

  - Нанесите небольшое количество HQB Bracket Adhesive
на основание брекета. Адгезив должен быть добавляться на каждый брекет отдельно.

  - Прижмите брекет к зубу, совершая небольшое вращательное движение. Не нажимайте сильно на брекет, чтобы не выдавливать пасту из-под брекета. Окончательное позиционирование брекета должно быть проведено до того момента, когда Адгезив начнет полимеризоваться при воздействии окружающего света (примерно 60 сек).

  - При использовании металлического или поликарбонатного брекетов, проведите полимеризацию от десны и от края зубов минимум 15 сек с каждой стороны.

  - При креплении брекетов  к фарфоровой поверхности, поверхность фарфора должна быть протравлена в течение 60 секунд при помощи протравки для фарфоровых поверхностей Porcelain Etch. Затем поверхность должна быть промыта, высушена и тщательно загрунтована силаном Porcelain Silane. Пожалуйста, следуйте инструкциям комплекта Porcelain Fix, который можно приобрести отдельно. После удаления остатков силана при помощи мощной струи сжатого воздуха, перейдите к шагу 5.

СВОЙСТВА

Предназначен для приклеивания металлических  и керамических брекетов к поверхности зубов.

Используется технология  световой полимеризации, которая предоставляет вам дополнительное время для правильного и точного размещения брекета.

Микрочастицы стекла, наполняющие материал, разработаны специально для ортодонтического использования, что позволяет максимальное проникновение наполнителя в поверхностные слои.

Содержит освобождаемые фториды.

Содержит активатор адгезии  4-Мета, для прочной, надежной химической связи с зубом, металлическими и фарфоровыми поверхностями.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Охлаждение увеличивает вязкость, что делает более трудным нанесение материала из шприца, а также увеличит время затвердевания.

Содержит полимеризуемые мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у восприимчивых лиц. Тщательно промыть водой с мылом после контакта.

Если замечается реакция на коже, или если существует аллергии на метакрилатные смолы, прекратите использование.

ХРАНЕНИЕ 
Не подвергайте воздействию температуры более 24 ° C / 75 ° F.

Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

Охладите в течение максимального срока хранения. Не замораживать. 
Срок хранения составляет 24 месяцев с даты изготовления.