Материал адгезивный однокомпонентный самопротравливающий PRIMA  1 в наборах:

1. Набор PRIMA 1 во флаконах в составе:

- 2.1.1. 	Prima 1 во флаконах,   4 мл	-    1 шт.;

- 2.1.2.	Микроаппликаторы	            -  50 шт.

2. Набор PRIMA 1 в унидозах в составе:

- Prima 1 в унидозах, 0,1 мл			-  40 шт.;

- Микроаппликаторы				-  50 шт.;

- Подставка для компюл				-    1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ

СВОЙСТВА

Prima 1 – это полимеризуемый самопротравливающий однокомпонентный адгезивный материал, применяемый для дентина и эмали, и который сочетает в себе протравку, праймеринг и адгезив для более легкого применения.

Prima 1 превращает многоступенчатую процедуру в быструю и легкую, что увеличивает комфорт пациента.

Prima 1 изготовлен с использованием последних разработок в области нано-технологий и  древовоидных полимеров и обладает превосходными адгезивными свойствами как к дентину, так и к эмали.

Может использоваться с любыми самоотверждаемыми и светоотверждаемыми композитами, компомерным реставрационным материалами и композитными цементами.

Фотографии, сделанные при помощи электронных сканирущих микроскопов, показывают, что применение Prima 1 формирует заметный гибридный слой на дентине.

ПОКАЗАНИЯ

- Прямые композитные реставрации;

- Восстановление культи зуба;

- Адгезия коронок и мостов, включая вкладки и накладки.

СОДЕРЖИМОЕ

Набор PRIMA 1 во флаконах в составе:

Prima 1 во флаконах,   4 мл		-    1 шт.

Микроаппликаторы	           		-  50 шт.

Набор PRIMA 1 в унидозах в составе:

Prima 1 в унидозах, 0,1 мл		-  40 шт.

Микроаппликаторы			-  50 шт.;

Подставка для компьюл		-    1 шт.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре ниже 24оС.

Prima 1 имеет следующий встроенный механизм определения годности:

Если любой из этих признаков имеет место, то это означает, что материал утратил адгезивные свойства и им нельзя более пользоваться.

- Ничто не вытекает из флакона;

- Если в наносимых каплях замечаются прозрачные твердые или желе образные свернувшиеся частицы;

- Если материал имеет консистенцию меда.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержит полимеризуемые мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у восприимчивых лиц. Тщательно промыть водой с мылом после контакта.

Если замечается реакция на коже, или если существует аллергии на метакрилатные смолы, прекратите использование.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- Этиловый спирт

- Ацетон

- Наночастицы, усиленные BisGMA

- Гидроксиэтил Метакрилат

- Алкил 4 аммониевый бентонит

- Уретан модифицированный метакрилат

- Фотоинициаторы

- 4-Мета

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка зуба

- Подготовить зуб в соответствии с клиническими показаниями.

- Промыть водой и высушить сжатым воздухом.

- Изолировать рабочие поверхности (рекомендуется использовать коффердам)

- Разместите подложку.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ОТКРЫТУЮ ПУЛЬПОЗНУЮ ТКАНЬ.

Распределение.

Использование флакона:

- Встряхните флакон перед использованием;

- Нанесите PRIMA 1 в смесительную ячейку;

- Сразу же закройте флакон;

- Нанести адгезив сразу же после распределения (примерно 3 минуты);

Использование унидоз

- Встряхните унидозу перед открытием;

- Убедитесь, что унидоза открыта непосредственно перед применением

Применение Prima 1

- Сразу же после распределения, обмакните кончик микроаппликатора или кисточки и нанесите большое количество материала на всю рабочую поверхность. Начинайте с эмали и продвигайтесь к дентину. Медленно и последовательно нанесите еще 2 слоя материала Prima 1.

Перед применением, нанесите несколько насечек или отшлифуйте поверхность эмали, Prima 1 менее эффективна на гладкой поверхности.

Склеротический дентин можно протравить фосфорной кислотой 30 секунд.

- Подождите 30 секунд. Небольшое помешивание в это время может улучшить деминерализацию и диффузию материала. Предохраняйте покрытую поверхность от загрязнений.

- Осторожно распределите Prima 1 легкой струей сжатого воздуха до испарения растворителя, когда не будет заметно движения адгезивной пленки. Продолжайте высушивать еще несколько секунд более сильной струей воздуха. Целью является полное испарение растворителя и воды без удаления активных компонентов с поверхности.

Мощная струя воздуха в начале работы будет рассеивать адгезивные вещества, что приведет к  ухудшению адгезии.

- Поверхность должна быть глянцевой как до применения Prima 1, так и после испарения растворителя. Убедитесь, что материал полностью покрыл рабочую поверхность. Если поверхность не выглядит глянцевой. Нанесите еще один слой Prima 1 и действуйте, как описано выше.

- Проведите полимеризацию материала Prima 1 в течение 20 секунд при помощи полимеризационной лампы. Время отверждения требует относительной интенсивности освещения минимум 400 мВт/см2.

Светодиодные лампы требуют такого же времени отверждения.

При высокой интенсивности светового потока (>1200 мВт/см2) время отверждения может быть уменьшено на 25%.

Низкая интенсивность может привести к плохой адгезии. Периодически необходимо проверять полимеризационные лампы на достаточную интенсивность светового потока при помощи специальных тестеров.

Излучатель должен находиться как можно ближе к обрабатываемой поверхности.

- Проведите реставрацию с помощью светополимеризущихся или самополимеризующихся композитных цементов или композитов по вашему выбору.