Материал стоматологический пломбировочный светоотверждаемый самопротравливающий для фиссур – Quick Seal  SE Pit & Fissure Sealant в наборе:

  - Quick Seal в шприцах,  1.2 мл	-  2 шт.;

  - Наконечники аппликационные	-  4 шт.

ИНСТРУКЦИЯ

Показания

Применяется для профилактического пломбирования фиссур, используя технику самопротравливания.

Свойства

- Однокомпонентный материал

- Одношаговый материал (не требует  дополнительного протравливания и смывания)

- Легкое и аккуратное применение, используя технику прямого нанесения из шприца.

- Светоотверждаемый материал.

- Низкая вязкость, превосходные свойства текучести, оптимальная смачиваемость для фиссур.

- Содержит освобождаемые фториды.

Инструкция по применению

- Тщательно очистить поверхность эмали при помощи или чистящей пасты, не содержащей масла или фторидов, или при помощи пемзы и щеточки.

- Тщательно промыть водой и высушите струей сжатого воздуха. Остерегайтесь попадания слюны на высушенную поверхность.

- Установите новый аппликационный наконечник на шприц с Quick-SealTM и аккуратно выдавите небольшое количество материала на фиссуру. Проследите, чтобы материал полностью покрыл поверхность фиссуры. Вы может использовать одноразовую кисточку, микроаппликатор или аппликационный наконечник шприца для лучшего нанесения материала и удаления воздушных пузырьков.

- Подождите 15 секунд, пока Quick-SealTM не покроет всю поверхность эмали.

- Проведите полимеризацию светом в течение 20 секунд в стандартном режиме.

- Проверьте прикус.

Основные компоненты

Олигомер уретандиметакрилата

Bis-GMA

Триэтиленгликольдиметакрилат

2-Гидроксиэтилметариклат

Самопротравливающее вещество

Белый краситель

Микрочастицы стекла

Инициаторы светополимеризации

Противопоказания

Использование Quick-Seal противопоказано:

  - Если фиссуры уже подвержены кариесу.

  - Если нельзя обеспечить сухость рабочей поверхности при применении и полимеризации Quick-Seal.

  - Если пациент знает об имеющейся аллергии к каким-либо компонентам Quick-Seal.

Предупреждение

Содержит полимеризуемые мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у восприимчивых лиц. Тщательно промыть водой с мылом после контакта.

Если замечается реакция на коже, или если существует аллергии на метакрилатные смолы, прекратите использование.

Хранение

2 года при темепратуре ниже 24оС.